Цинконол-2SH

Эпоксидный цинконаполненный грунт для металла

с электрохимической защитой

- превосходная адгезия к чёрным и оцинкованным металлам

- протекторная антикоррозионная защита

- защита в любых климатических условиях

- высокая атмосферная стойкость

- отличная химическая стойкость

- эластичность

- матовый

#### Цинконол-2SH – антикоррозионный двухкомпонентный эпоксидный грунт с добавлением цинкосодержащих компонентов для электрохимической защиты металла.

Цинконол-2SH – представляет собой суспензию цинковых сфер и чешуек, наполнителей и функциональных добавок в растворе эпоксидной смолы для улучшения защиты объекта применения на весь срок службы. Использование данного покрытия – это эффективный способ защиты готовых изделий от электрохимической коррозии в самых трудных условиях.

Благодаря специальной формуле грунтовочного слоя, во время полимеризации происходит процесс, «холодного цинкования», что увеличивает срок защиты металла от разрушения в несколько раз по сравнению с классическими эпоксидными грунтовками. Высокий уровень защиты, позволяет применять Цинконол-2SH на ответственных объектах, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы умеренного, морского и холодного климата.

Эпоксидный грунт Цинконол-2SH - обладает рядом преимуществ, перед покрытиями подобного типа:

- Протекторная защита - надежная защита металлоконструкций от разрушения и пагубного воздействия морского и тропического климата (влаги), а также качественное предотвращение процесса коррозии;

- Электрохимическая защита - защита при которой, после нанесения грунтовочного покрытия, воспроизводится процесс холодного цинкования, что повышает стойкость к разрушению и коррозии металлоконструкций;

- Многофункциональность позволяет выдерживать долговременное воздействие масел, нефти и других нефтепродуктов, морской и пресной вод, а также может применяться в качестве самостоятельной защиты металла (в том числе для межоперационного хранения металла) внутри помещений при отсутствии постоянного контакта с агрессивными средами.

Благодаря своим свойствам и матовой фактуре, грунт гарантирует непревзойдённую адгезию с финишными покрытиями, обеспечивая надежный грунтовочный слой под окраску двух и однокомпонентными полиуретановыми эмалями.

Совместное применение эпоксидного цинконаполненного грунта Цинконол-2SH и полиуретановых эмалей:

- Полиуретол 80S (УФ);

- Полиуретол (УФ);

- Полиуретол 20s (УФ);

образует сверхпрочную антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 25 лет, а в условиях тропического и морского климата - 20 лет.

Назначение

Двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный грунт Цинконол-2SH предназначен для длительной противокоррозионной защиты:

- строительных металлоконструкций,

- окраски строительной и сельскохозяйственной техники,

- железнодорожного и городского транспорта,

- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи,

- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ,

- мостов, гидротехнических сооружений,

- приборов, и оборудования.

- Надводные части кораблей

Рекомендуется к применению в машиностроении, судостроении и судоремонте, а также для долговременной защиты любых металлических поверхностей эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы, содержащей коррозионно-активные соединения, морском и тропическом климате.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Состав фильтруют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613, наносить в 1 слой кистью, валиком или пневматическим распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного грунтовочного слоя 50-60 мкм., грунт наносить без добавления разбавителей. Нанесение финишных эмалей допускается, через 1 час, при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | Не требуется |
| Для получения защитного грунтовочного слоя, при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления растворителей. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости растворителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-110 | 50-60 | 200-250 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Суспензия цинковых сфер и чешуек, наполнителей и функциональных добавок в растворе эпоксидной смолы |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Компонент А |
| Объем сухого остатка, % | 80-85 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 100-150 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия | Серый. Изготовление в другие цвета не доступно |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 6 |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, час., не более | 1 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, суток, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 3 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, усл.ед., не менее | 0,5 |

Безопасность

Работы по нанесению композиции, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!