Полиуретол (УФ)

Полиуретановая

полуглянцевая грунт-эмаль «3 в 1» для защиты металла

(с эффектом «микро-титан»)

.

•	устойчивость к воздействию нефтепродуктов

•	высочайшая прочность и износостойкость

•	не требует предварительного грунтования

•	высокая стойкость к УФ-излучению

•	стойкость к морской и пресной воде

•	высокая атмосферостойкость

•	высокая влагостойкость

•	эффект «микро-титан»

•	морозостойкость

•	формула "3 в 1"

•	полуглянцевая

Полиуретол (УФ) — сверхпрочная полиуретановая грунт-эмаль «3 в 1» с высокой антикоррозионной и механической защитой черных металлов, эксплуатируемых в различных климатических условиях и подвергающихся воздействию, как промышленных, так и городских агрессивных атмосферных сред.

Полиуретол (УФ) - представляет собой двухкомпонентный полиуретановый состав, с добавлением специальных коррозионностойких пигментов и целевых добавок, сочетающий в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративного полуглянцевого финишного покрытия. Сбалансированный комплекс ультрасовременных компонентов в составе и формула «3 в 1», способствуют формированию прочного, химически стойкого полимерного полуглянцевого покрытия, демонстрирующего отличные эксплуатационные свойства:

•	высокая износостойкость – обеспечивает защиту поверхностей, подвергающихся высоким механическим и истирающим нагрузкам, в том числе на металлических полах, ступенях, подвижных элементах станков и оборудования, как в помещениях, так и на улице;

•	формирование грязе- и водоотталкивающего барьера - препятствует проникновению воды и влаги к окрашенным основаниям, тем самым предохраняя металл от коррозионных процессов и воздействия новых очагов коррозии под покрытием;

•	стойкость к воздействию растворов кислот, щелочей и нефтепродуктов – позволяет использовать грунт-эмаль при окрашивании наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и прочих ответственных стальных конструкций;

•	формула «3 в 1» - позволяет проводить окрасочные работы без проведения тщательной предварительной подготовки (грунт-эмаль сразу совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и финишное покрытие).

Отличительной особенностью защитно-декоративной грунт-эмали, является эффект «микро-титановой защиты», достигаемый благодаря содержанию нано-частиц металлического титана, многократно повышающего механическую прочность финишного покрытия. Полиуретол (УФ) -  обладает высочайшей защитой от УФ-излучения, благодаря чему финишное покрытие не подвержено выцветанию при эксплуатации в условиях открытой атмосферы.

Полиуретол (УФ) - обеспечивает защиту окрашенных металлоконструкций, эксплуатируемых в различных агрессивных условиях открытого атмосферного воздействия, с гарантированным сохранением декоративных качеств покрытия.

Антикоррозионное покрытие Полиуретол (УФ) (при соблюдении технологии нанесения в 2 слоя), сохраняет свои защитно-декоративные качества, в условиях:

•	умеренного и холодного климата на срок - до 20 лет;

•	тропического и морского климата на срок не менее 10 лет.

Защитное антикоррозионное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полиуретол (УФ), совместно c грунтами:

•	цинконаполненным эпоксидным грунтом Цинконол 2SH;

•	цинконаполненным полиуретановым грунтом Цинконол;

образует антикоррозионную систему, способную (при соблюдении технологии нанесения), сохранить свои защитно-декоративные свойства, в условиях:

•	умеренного и холодного климата в течение - 20 лет;

•	тропического и морского климата - 15 лет.

Усиленное антикоррозионное защитное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Полиуретол (УФ) и эпоксидного грунта Фосфогрунт-2PU позволяет (при соблюдении технологии нанесения), сохранить защитно-декоративные качества, в условиях:

•	агрессивных промышленных сред и холодного климата, в течение -  25 лет;

•	тропического и морского климата – 15 лет.

Назначение

Двухкомпонентное полиуретановое полуглянцевое покрытие Полиуретол (УФ) предназначено для длительной и надежной противокоррозионной защиты:

•	строительных металлоконструкций;

•	стальных резервуаров и ёмкостей под воду;

•	металлических площадок и бассейнов;

•	окраски строительной и сельскохозяйственной техники;

•	железнодорожного и городского транспорта;

•	опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;

•	нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ;

•	мостов, гидротехнических сооружений, приборов, и оборудования.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010) |  |
| Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. При необходимости вязкость состава снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, бутилацетата. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5℃ |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 120-250 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Полиуретол на грунтовку Эпогрунт с увеличением общей толщины покрытия. При суммарной толщине покрытия не менее 200 мкм срок эксплуатации в промышленной атмосфере более 15 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-014-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | Гидроксилсодержащая акриловая смола и алифатический изоцианат |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: RAL 7045, 9003, 9005. Изготовление грунт-эмали в других цветах доступно под заказ от одного ведра. |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 90℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 60-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 63-71 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Плотность (зависит от цвета),, г/см³ | 1,28-1,36 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ к.Б | 1,02±0,05 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 60-120 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 6 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 2 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Полуглянцевая гладкая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: RAL 7045, 9003, 9005. Изготовление в других цветах доступно под заказ от одного ведра. |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 2 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,5 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 30-90 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию водного раствора гипохлорита при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 98% серной кислоты при (20±2)℃, ч, не менее | 1 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!