Гидростоун 2 (УФ)

Полиуретановая

гидроизоляционная финишная эмаль

для бетонных и металлических

бассейнов

- стойкость к воздействию хлора, соленой воды и химикатов, используемых в бассейнах

- высочайшая адгезия к минеральным и металлическим поверхностям

- высокая износостойкость и ударопрочность

- ускоренный ввод объекта в эксплуатацию

- высокие гидроизолирующие свойства

- УФ-стойкость

- эластичность

- полуглянец

Гидростоун 2 (УФ) – специальный водостойкий полиуретановый состав, предназначенный для окраски пористых цементно-песчаных, бетонных и металлических поверхностей плавательных бассейнов, фонтанов и резервуаров, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы любых климатических районов.

Гидростоун 2 (УФ) –  это двухкомпонентная инновационная водостойкая эмаль на основе нано-модифицированных полиуретановых высокомолекулярных смол с добавлением высококачественных активных компонентов и специального защитного УФ-фильтра.

Особая формула Гидростоун 2 (УФ) позволяет сформировать высокопрочное водостойкое бесшовное покрытие, полностью отвечающее современным требованиям, предъявляемым к материалам, предназначенным для окрашивания открытых бетонных и металлических бассейнов, эксплуатируемых в агрессивных климатических и атмосферных условиях.

Образуемый при нанесении защитный красочный слой – обладает рядом важнейших преимуществ перед покрытиями подобного типа и отличается такими качествами как:

- устойчивость к хлору, соленой воде, а также к различным, агрессивным моющим средствам;

- демонстрирует высочайшую механическую прочность и водостойкость;

- не подвержен разрушению под действием ультрафиолетового излучения;

- содержит стабильные светостойкие пигменты, которые длительное время сохраняют глубокую насыщенность цвета;

- проявляет высочайшую стойкость к атмосферным воздействиям с возможностью применения на открытых площадках;

- выдерживает температуру эксплуатации от -50 до +70 °С;

- предоставляет возможность оперативного ввода объекта в эксплуатацию (наполнение водой окрашенных резервуаров возможно уже через 7 дней после нанесения финишного слоя!)

Благодаря использованию особых инновационных компонентов, Гидростоун 2 (УФ) формирует эластичное бесшовное гидроизоляционное покрытие с высочайшими эксплуатационными показателями.

Особенность состава и покрытия на его основе дополняет:

- Высокое содержание нелетучих веществ в составе краски - позволяет избежать чрезмерной усадки при формировании гидроизоляционного покрытия и сохранить толщину красочного слоя;

- Гидроизоляционный барьер – надёжно защитит окрашенное основание от проникновения к нему воды и влаги, и, как следствие, предотвратит образование процесса эрозии бетона, а также активных коррозионных процессов;

- Стойкость к механическим воздействиям и абразивному износу – обеспечит сохранение целостности красочной плёнки при любых эксплуатационных нагрузках.

- Красивая полуглянцевая фактура эмали создаст превосходный декор, а отражённый от блестящей поверхности свет создаёт в воде эффект кристальной прозрачности.

Гидростоун 2 (УФ) легко наносится и является отличной альтернативой облицовочной плитке или кафелю, используемому при отделке бетонных бассейнов.

Назначение

Водостойкая полиуретановая краска Гидростоун 2 (УФ), рекомендуется для долговременной защиты:

- бетонных и металлических бассейнов;

- резервуаров с водой;

- железных и бетонных труб, колец колодцев, градирней;

- мостовых конструкций, путепроводов, тоннелей;

- портовых и речных сооружений;

- подводных оснований гидротехнических сооружений, плотин, набережных;

- очистных сооружений, коллекторов, резервуаров.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |  |
| Комплект полиуретановой краски Гидростоун 2 (УФ) включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |  |
| Температура проведения работ, не ниже |  | +5°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее |  | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более |  | 4 % |
| Разбавление, очистка оборудования |  | Ксилол |
| Нанесение |  | Разбавление |
| Кисть/валик |  | Ксилол |
| Для получения гидроизоляционного покрытия толщиной 50-60 мкм. «за один проход». Состав наносить без добавления растворителей. |  |  |
| Для получения защитного покрытия толщиной 70-90 мкм. «набором», состав нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 6 часов при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала. |  |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 2.5 мм - давление 3- 5 бар | Не более 10% |  |
| Для получения гидроизоляционного покрытия толщиной слоя 70-80 мкм. «за один проход» при использовании метода воздушного распыления, требуется использование оборудования с диаметром сопла 2-2.5 мм. Состав наносить без добавления растворителей. |  |  |
| Для получения защитного водостойкого покрытия толщиной до 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.7 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 6 часов при температуре (20±2)°С. |  |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-110 | 50-60 | 200-250 | 6 |
| 150-160 | 70-90 | 300-350 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированная высокомолекулярная полиуретановая смола с добавлением активных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70-80 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), сек, более | 200 |
| Вязкость по Брукфильду (шпиндель R5) мПа*с | 4500-8000 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | База А, С под колеровку |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 2 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, более | 120 |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, более | 120 |
| воды, ч, не менее | 240 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 80 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, отн. ед. не менее | 0,3 |

Безопасность

Работы по нанесению гидроизоляционной водостойкой краски, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!