Полимерстоун-1

Полиуретановая

износостойкая эмаль для защиты

бетонных полов в помещениях

• маслобензостойкая, высокая химическая стойкость

• эффективное сопротивление износу

• высокая стойкость к истиранию

• простота и удобство нанесения

• для интенсивных нагрузок

• полуглянцевая

Полимерстоун-1 — однокомпонентная полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов в помещениях с повышенными механических и химическими нагрузками.

Полимерстоун-1 – однокомпонентный полиуретановый состав с высоким содержанием упрочняющих компонентов. Комплекс специальных компонентов и полиуретанового связующего, после высыхания состава придают финишному покрытию исключительные свойства в защите бетонных полов от негативных воздействий промышленной среды:

• высокая стойкость к истиранию и абразивному износу;

• высокая стойкость к механическим воздействиям и ударам;

• стойкость к проливам масла, бензина и СОЖ.

Полиуретановая полуглянцевая эмаль Полимерстоун-1 образует особо прочное и долговечное покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу. Полиуретановое покрытие обладает абсолютной непроницаемостью для воды и технологических жидкостей. Полиуретановое покрытие отличает высокая стойкость к воздействию химических веществ, бензина, масел, моющих средств и других агрессивных веществ.

Покрытие Полимерстоун-1 обладает высокой эластичностью, что позволяет использовать его там, где возможна серьезная деформационная и ударная нагрузка. Эмаль может быть использована в том числе при обработке полов в производственных помещениях химических предприятий, гальванических цехах, хранилищах минеральных удобрений, нефтеперерабатывающих предприятиях, для внешней защиты резервуаров, лестниц и т.д.

Применение

Полиуретановая эмаль Полимерстоун-1 применяется для защиты бетонных полов марки не ниже М250 в помещениях промышленного и гражданского назначения:

• торговые и складские помещения;

• многоэтажные парковки;

• гаражные комплексы;

• автосервисы;

• производственные цеха;

• типографии;

• общественные помещения и т.д.

Значительным преимуществом покрытия являются низкие временные и трудозатраты при устройстве пола.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности, – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование. |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением растворителей Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5 и другие, не содержащие воду и спирты. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +10°С |
| Относительная влажность, не более | 95% |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется с расходом 0,1 кг на 1 м² для гладкой поверхности. Для пористых поверхностей расход будет больше. При нанесении более толстых слоев возможно образование пузырей в высохшей пленке. Интервал межслойной сушки 6 часов при температуре 20℃ и влажности не менее 80%. |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через сутки после нанесения. С понижением температуры и влажности время увеличивается. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Ароматический изоцианатный преполимер |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | База А, База С, RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от одного ведра. |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 60-120 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более | 60 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 80-88 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не менее 80%, ч, не более | 6 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная глянцевая или полуглянцевая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя (зависит от цвета), мкм, не менее | 50 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,1±0,1 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 1,1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,4 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 36-90 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками ци перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!